内墙低档乳胶漆

|  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 用量 | ①先加入1-5,400-600转搅拌5-10分钟。 ②依次加入6-9，转速调整为1000-1200转，高速分散20-30分钟至无颗粒，液面有光泽。 ③分散完成后，调整转速为600-800依次加入10-13. ④杀菌剂，增稠剂先1:1加水稀释后加入。14-15是参考量，实际用量根据粘度自行调整。 ⑤调整粘度为115-120KU。 |
| 1 | 水 | 390 |  |
| 2 | 纤维素250HBR | 4 |  |
| 3 | 5040分散剂 | 5 |  |
| 4 | NXZ消泡剂 | 1.5 |  |
| 5 | AMP-95多功能助剂 | 2 |  |
| 6 | R-996金红石钛白粉 | 25 |  |
| 7 | 硅酸镁铝 | 5-8 |  |
| 8 | 4000目煅烧高岭土 | 50 |  |
| 9 | 1250目重钙 | 425 |  |
| 10 | 成膜助剂 | 3.5 |  |
| 11 | 乙二醇 | 4.2 |  |
| 12 | NXZ（消泡剂） | 1.5 |  |
| 13 | RS-998A | 70 |  |
| 14 | AES-60增稠剂 | 4 |  |
| 15 | TT-935缔合型增稠剂 | 3 |  |
| 16 | 卡松类杀菌剂 | 2 |  |
| 合计 |  | 1002 |  |
| 一、硅酸镁铝在涂料中起的作用：防沉，增稠，触变。 二、硅酸镁铝起悬浮作用的机理：硅酸镁铝在水介质中形成“卡片宫”式的缔合网络结构，在已形成的缔合网络结构体系中，该体系非常的稳定，可对于体系中的固体颗粒，乳液和气体产生稳定、有效而均质的托举和悬浮，防止它们因重力作用而下沉。从而体现出硅酸镁铝独特而优异的防沉性能 一、硅酸镁铝在涂料中起的作用：防沉，增稠，触变。 二、硅酸镁铝起悬浮作用的机理：硅酸镁铝在水介质中形成“卡片宫”式的缔合网络结构，在已形成的缔合网络结构体系中，该体系非常的稳定，可对于体系中的固体颗粒，乳液和气体产生稳定、有效而均质的托举和悬浮，防止它们因重力作用而下沉。从而体现出硅酸镁铝独特而优异的防沉性能。 三、硅酸镁铝在涂料中起触变作用的机理： 如果对上述问题体现施足够大的剪切力，则卡片宫式缔合网络结构被打破，导致体系粘度大幅降低，流动性变好，如果停止施加外部剪切力，体系则可逆转，循环往复，随需而变。 四、涂料中加入硅酸镁铝的优点： （1）改善涂料液体分层，令到涂料外观均匀一致。 （2）可替代部分合成高分子增稠剂。 （3）防止漆膜流挂现象，可建立厚层涂料。 （4）产生悬浮作用，防止颜料沉积 （5）防止涂布（滚涂）时涂料的飞溅 （6）增进节省，硅酸镁铝与有机增稠剂结合使用比其单独使用更经济。 （7）增强稳定性，稳定的高温粘度，硅酸镁铝凝胶对热不敏感 使用方便、成本低廉： 一般涂料中，每吨涂料只需添加该产品5-8公斤的比例，通常每吨硅酸镁铝可生产125-200吨涂料，尤其适用于生产高中档涂料，一般常与羟乙基纤维素（HEC）、合成类乳液增稠剂等配合使用 五、使用方法：（两种） （1）在研磨的最后阶段加入 （2）低剪切体系可使用预凝胶 用无机凝胶的涂料不可用灰钙粉，因过量的Ca2+会减弱凝胶体的流变性，使涂料上部出现少量脱水，影响外观美感。 |  |  |  |